Технологический  комплекс   по производству  стеновых  блоков  из газобетона

Номенклатура изделий

Комплекс позволяет выпускать изделия любой ширины (10 – 20 см.), постоянными остаются размеры длины (60 см) и высоты (30 см) блока.

Блоки используют для наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 %. Стены из газобетона обладают: высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, противопожарной и экологической безопасностью, возможностью механической обработки, комфортностью жилья, сравнимой с деревянным.

Изготовление блоков на данном оборудовании включает дозирование сырьевых компонентов: цемента, песка или техногенных отходов при помощи дозаторов весовых со шнеком и ленточным конвейером, либо объёмным способом при помощи ведра. Дозированные компоненты поступают в работающий газобетоносмеситель. Для вспучивания смеси готовят водно-алюминиевую суспензию при помощи специального смесителя с последующей загрузкой её в газобетоносмеситель. Дозирование алюминия осуществляют на весах. После полной загрузки, газобетоносмеситель перемещают к подготовленной форме и осуществляют заливку смеси в форму. Твердение бетона происходит в естественных условиях. Блоки, набравшие распалубочную прочность, извлекают из форм вручную и перемещают на склад готовой продукции, где они дозревают до отпускной прочности.

## Перечень оборудования комплекса «АВАНГАРД» (резательный способ)

| № п/п | Наименование оборудования | АВАНГАРД-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цена за единицу, тыс. руб | Кол- во | Сумма тыс. руб |
| 1 | Газобетоносмеситель V-360 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| 2 | Смеситель Al-суспензии с весами | 12,0 | 1 | 12,0 |
| 3 | Форма металлическая | 10,0 | 30 | 300,0 |
| 4 | Кондуктор для резки и ручная пила | 12,0 | 1 | 12,0 |
| Итого, тыс. руб | 374,0 |

## Перечень оборудования комплекса «АВАНГАРД» (перегородочный способ)

| № п/п | Наименование оборудования | АВАНГАРД-2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цена за единицу, тыс. руб | Кол- во | Сумма тыс. руб |
| 1 | Газобетоносмеситель V-360 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| 2 | Смеситель Al-суспензии с весами | 12,0 | 1 | 12,0 |
| 3 | Форма металлическая | 12,5 | 30 | 375 |
| Итого, тыс. руб | 437,0 |

## Расчетные технико-экономические показатели комплексов

| Показатель | Ед. изм. | АВАНГАРД |
| --- | --- | --- |
| Суточный выпуск продукции (при работе в одну смену) | м3 | 10,7 |
| Численность: рабочих | чел | 2 |
| Среднемесячная заработная плата рабочего | Руб. | 15000 |
| Себестоимость продукции на 1 м3 | Руб. | 1680 |
| Рыночная цена 1 м3 | Руб. | 2500 |
| Месячная прибыль | т. руб. | 190000 |
| Окупаемость комплексов |  | 2-3 месяца |

# Комплекс позволяет выпускать качественный газобетон , размещаясь на 200-300 м2 с производительностью до 250 м3 в месяц.

# Комплект оборудования формируется с учетом пожеланий заказчика в зависимости от требуемой  производительности

# ООО «АВАНГАРД», г. Барнаул, ул. Попова 252а,

# т. (3852) 60-39-56

www.avangard-npk.narod.ru      E-mail: avangard2005@land.ru

# Text boxes

##### ООО НПК «Авангард» предлагает

60

10-20

30